**TRENNWÄNDE CABRI 805**
Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Verbundsicher-
heitsglas VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas
(ESG) nach EN 12150-2. Beide Gläser in der Mitte ganzflächig
emailliert, EVA – Folie 0.8 mm, alle Kanten flach poliert.
Glashöhe     cm.

Türen nach einwärts – öffnend.

Wandbefestigung und Verbindung der Trennwände
mit den Stirnwänden mittels Kreuzbeschlag. Keine
sichtbare Verschraubung.

Feste Frontteile mit Trennwandfüssen auf fertig verfliestem
Boden abgestützt. Bodenrosette in Aluminium massiv.
Bodenfreiheit    cm.

Stabilisierung der Trennwände mittels oben durch-
laufenden, zurückgesetztem Rundrohr, Durchmesser
25 mm.

Beschläge

pro Zelle: 2 Leichtmetalltürbänder mit Edel-
 stahldrehachse und Nylongleit-
 flächen, inkl. eingebaute Feder
 für Offenhaltestellung der Türen
 1 Olivenschloss mit innerem Dreh-
 knopf, aussen mit rot-grün Anzeige
 1 Türpuffer, diebstahlsicher montiert
 1 Klemm-Sichtschutz zwischen den
 Türbändern auf der Innenseite
 1 Sichtschutz auf Schlossseite, innen
 angebracht

Variante: 1 Schloss mit Alu – Drücker. Aussen
 rot-grün Anzeige, innen mit Dreholive

**Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**
Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.