**PAROIS DE SEPARATION POUR URINOIRS CABRI 828**
Verre de sécurité feuilleté VSG Cabrillant, à partir de verre

de sécurité trempé 2 x 5 mm Float (ESG) selon EN 12150-2.

Les deux verres au milieu émaillé, laminé avec EVA 0,8 mm,

tous les bords polis, coins arrondis avec un rayon de 30 mm.

Taille 45 x 90 cm.

Fixation au mur de la paroi de séparation pour urinoir
au moyen de deux raccords croisés doubles.
Pas de vissage visible.

Pièces de construction:

Tous les éléments de raccordement en aluminium
(DIN 1725) sont résistants à la corrosion à 100% et
écologiques. Recyclage possible à 100%.

Verre de sécurité émaillé:

Couleurs émaillées exemptes de plomb et de cadmium, recyclage
possible à 100%.