**TRENNWÄNDE CABRI 905 raumhoch mit unsichtbarer Befestigung**
Beschläge aussen mittels unsichtbarer Punktbefestigung.

Türen, Stirn- und Seitenwände aus Cabrillant Verbundsicher-
heitsglas 15 mm VSG aus 8 + 6 mm Float extra-weiss
(Glas ohne Grünstich) Einscheibensicherheitsglas (ESG)

nach EN 12150-2. Beide Gläser mittig ganzflächig emailliert,
EVA–Folie 0,8 mm, alle Kanten flach poliert.

Trennwände aus Cabrillant Verbundsicherheitsglas VSG
aus 2 x 5 mm Float extra-weiss (Glas ohne Grünstich)
Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2.
Beide Gläser in der Mitte ganzflächig emailliert,
EVA – Folie 0.8 mm, alle Kanten flach poliert.

Glashöhe \_\_\_ cm mit Oberlicht über Türen.

Türen nach einwärts – öffnend.

Verbindung der Trennwände mit den Stirnwänden mit

Kreuzbeschlag und Rosetten inklusive Verstärkungswinkel.

Trennwände stehend in Aluminium U-Profil (farblos eloxiert)

montiert, ohne Bodenfreiheit.

Beschläge

pro Zelle: 2 Leichtmetalltürbänder mit Edelstahl-
 drehachse und Nylongleitflächen,
 inkl. eingebauter Feder für
 Zuhaltestellung der Türen
 1 Olivenschloss mit innerem Drehknauf,
 aussen mit rot-grün Anzeige

 Gehäuse und Abdeckrosette in V4A
 1 Türpuffer, diebstahlsicher montiert
 1 Klemm-Sichtschutz zwischen den
 Türbändern auf der Innenseite
 1 Sichtschutz auf Schlossseite, innen
 angebracht.

**Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei**
Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.