**PAROIS DE SEPARATION CABRI 905 hauteur sous plafond avec fixation invisible**  
Les aménagements extérieurs au moyen de fixations ponctuelles invisibles.

Portes, parois frontales et latérales en verre de sécurité feuilleté VSG Cabrillant,  
à partir de verre de sécurité trempé 8 + 6 mm float extra-blanc

(verre sans ’’dominante verte’’). Verre de sécurité trempé (ESG) selon

EN 12150-2, les deux verres sont émaillés sur toute la surface au milieu,

feuille EVA 0,8 mm, toutes les arêtes polies à plat.

Cloisons de séparation en verre de sécurité feuilleté VSG Cabrillant,

à partir de verre de sécurité trempé 2 x 5 mm float extra-blanc

(verre sans ’’dominante verte’’). Verre de sécurité trempé (ESG) selon

EN 12150-2, les deux verres sont émaillés sur toute la surface au milieu,

feuille EVA 0,8 mm, toutes les arêtes polies à plat.

Hauteur de verre     cm avec imposte au-dessus des portes.

Portes s’ouvrant vers l‘intérieur, hauteur de porte 200 cm

Fixation au mur et raccordement des parois de séparation  
avec les parois avant au moyen d’un raccord croisé. Pas de vissage visible.

Sans garde au sol. En bas et sur les côtés en

Profilé-U 20/20/3 mm monté.

Raccords

par cellule: 2 charnières en métal léger avec axe de rotation en acier  
 Inoxydable et surface de glissement en  
 Nylon, incl. ressorts intégrés  
 pour position boucher les portes  
 1 serrure à olive avec tête pivotante  
 intérieure, à l’extérieur avec affichage rouge-vert  
 1 couvercle extérieur de la serrure en V4A (acier affiné)

1 butoir, monté avec antivol  
 1 protection visuelle à coincer entre les  
 charnières du côté intérieur  
 1 protection visuelle du côté serrure, placée  
 à l‘intérieur  
  
**Tous les raccords sont anodisé incolore, inoxydables**  
Pièces de construction:  
  
Tous les éléments de raccordement en aluminium   
(DIN 1725) sont résistants à la corrosion à 100% et  
écologiques. Recyclage possible à 100%.

Verre de sécurité émaillé:  
  
Couleurs émaillées exemptes de plomb et de cadmium,

recyclage possible à 100%.