**PAROIS DE SEPARATION POUR URINOIRS CABRI 828**  
Portes, parois de séparation et avant en verre de sécurité feuilleté VSG Cabrillant,  
à partir de verre de sécurité trempé 2 x 5 mm Float  
(ESG) selon EN 12150-2. 1 verre au milieu émaillé sur toute la surface par  
sérigraphie, feuille PVB 1,52 mm.  
Sur la face avec 2 rayons de 30 mm. Taille 45 x 90 cm.  
  
Fixation au mur de la paroi de séparation pour urinoir  
au moyen de deux raccords croisés doubles.  
Pas de vissage visible.  
  
Pièces de construction:  
  
Tous les éléments de raccordement en aluminium  
(DIN 1725) sont résistants à la corrosion à 100% et  
écologiques. Recyclage possible à 100%.  
  
Verre de sécurité émaillé:  
  
Couleurs émaillées exemptes de plomb et de cadmium, recyclage  
possible à 100%.